مشخصات فنی :
1)عایق و روکش باید از جنس پلیمر  آلیاژی شبکه ای شده  حاوی EPDM باشد.
2)در ساختار روکش نباید به هیچ وجه پلیمر پلی وینیل کلرایدPVC به کار رفته باشد.استفاده از هر گونه پلیمر گرما سخت دیگر از جمله پلی اتیلن کراس لینک شده خالص XLPE یا مواد مشابه پلیمری مجاز نمی باشد.
3)رعایت استانداردهای تولید (ارزیابی استانداردها(
4)استانداردهای مورد قبول:
	ISIRI 1926-4 STANDARD IEC60245-1
	1

	ISIRI 3084
	2


5)دارای تاییدیه معاونت غذا و دارو بابت اندازه گیری میزان نشر فلزات سنگین از کابل به داخل آب
6)کامپاند استفاده شده بایستی کلیه استانداردهای 1926 علی الخصوص تست های گرماسختی را رعایت 
نماید.
7 )مقادیر ابعادی کابل ها اعم از ضخامت و قطر عایق و روکش کامال مطابق بر استاندارد 1926 می باشد
