جدول حداقل ضریب بازتاب شبرنگ

(ASTM D4956)

| زاویه دید / ورود | سفید Type III | زرد Type III | نارنجی Type III | فسفری زرد-سبز (HIP / Type IV) | فسفری زرد (HIP / Type IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۰٫۲° / −۴° | ۲۵۰ | ۱۷۰ | ۱۰۰ | ۲۹۰ | ۲۲۰ |
| ۰٫۲° / +۳۰° | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ |
| ۰٫۵° / −۴° | ۹۵ | ۶۲ | ۳۰ | ۱۲۰ | ۹۰ |
| ۰٫۵° / +۳۰° | ۶۵ | ۴۵ | ۲۵ | ۵۵ | ۴۰ |