

مشخصات فنی شبرنگ 
جدول حداقل ضریب بازتاب شبرنگ
(ASTM D4956)
	زاویه دید / ورود
	سفید Type III
	زرد Type III
	نارنجی Type III
	فسفری زرد-سبز (HIP / Type IV)
	فسفری زرد (HIP / Type IV)

	۰٫۲° / −۴°
	۲۵۰
	۱۷۰
	۱۰۰
	۲۹۰
	۲۲۰

	۰٫۲° / +۳۰°
	۱۵۰
	۱۰۰
	۶۰
	۱۳۵
	۱۰۰

	۰٫۵° / −۴°
	۹۵
	۶۲
	۳۰
	۱۲۰
	۹۰

	۰٫۵° / +۳۰°
	۶۵
	۴۵
	۲۵
	۵۵
	۴۰









